建模局限性说明

1. 失效机制之间采用独立相乘假设

pad 级 bonding yield 当前按如下方式计算：

Y_bond = Y_ovl * Y_df * Y_ce * Y_esd

这等价于假设 overlay、particle/void defect、Cu expansion 或 mechanical failure、ESD failure 之间统计独立。但在真实 hybrid bonding 工艺中，多个失效机制往往会被同一组物理变量共同影响，因此并不完全独立。

例如：

dishing、warpage  会同时影响 Cu gap closure、first-contact location、和局部 peeling stress。

particle-induced void 会改变局部接触状态，也可能改变局部机械应力。

因此，独立相乘假设可能会让 analytical pad risk map 看起来比较稳定，但低估耦合失效。

2. Overlay 随机误差被简化为一维扰动

在 `D2W/overlay_yield_simulator.py` 中，系统性 overlay displacement 首先按如下方式计算：

dx = Tx - theta * y + M * x dy = Ty + theta * x + M * y

这部分用于描述确定性的 translation、rotation 和 magnification。当前仿真器随后先把这个二维向量转成一个标量距离，再叠加一维随机项：

pad_misalignment = sqrt(dx**2 + dy**2) + random_normal

这是一种简化的径向噪声模型。更符合物理直觉的做法是把随机 overlay 也看成二维向量误差，先分别加到 `dx` 和 `dy` 上，再计算最终距离：

dx_total = dx + eps_x dy_total = dy + eps_y pad_misalignment = sqrt(dx_total**2 + dy_total**2)

当前的一维标量扰动可能产生非物理的负 misalignment，也可能以不符合真实二维 placement error 的方式人为减小径向距离。

3. Cu Gap 和 Mechanical Variation 被建模为独立同分布 Pad 样本

在 `D2W/Cu_gap_simulator.py` 中，top 和 bottom dishing 当前是对每个 pad 独立地从 normal distribution 中采样：

top_dish = normal(TOP_DISH_MEAN_nm, TOP_DISH_STD_nm, num_pads) bot_dish = normal(BOT_DISH_MEAN_nm, BOT_DISH_STD_nm, num_pads)

这是一个有用的一阶近似，但真实 CMP 和 Cu recess 行为通常具有明显的空间结构，这些空间结构会导致 mechanical failure 成片或成簇出现，而不是像独立随机噪声一样零散分布。

因此，当前模型可能能较好估计平均 single-pad mechanical risk，但可能低估 clustered mechanical failure 。

- 蒙特卡洛方法的准确性

当前yap方法的可行性是建立在蒙特卡洛方法预测准确的情况上，后续应该采用真实的bonding yield数据来预测yap方法的可行性。